건설 현장 지반 안정화 작업 점검표

점검항목	점검내용	기준값	실측값	적합	부적합	조치사항
지반다짐도	표준다짐도비율	95%이상	96%	□		기준값초과
지반함수비	최적함수비측정	□2%범위	11%	□		정상범위
지반강도	CBR값측정	3%이상	5.2%	□		기준충족
지표면침하	침하량측정	50mm이하	15mm	□		양호
배수상태	지하수위치확인	200cm이하	180cm	□		배수시설정상
다짐층두께	층별두께측정	30cm	31cm	□		규격준수
포장기층준비	노면정평성검사	□30mm	□22mm	□		기준이내
비산방지	방진망설치	전면설치	완료	□		안전조치완료
안전펜스	경계펜스확인	1.2m높이	1.2m	□		설치완료
환경정화	현장정소및청소	일일청소	완료	□		비고