벽체 보강 공정별 점검표

점검항목	기준	확인	점검일자	점검자	결과	비고
기초면청소및정리	먼지및물질제거	□	2026-03-11	김철수	합격
벽체균열검사	폭0.5mm이상균열	□	2026-03-11	이영희	합격	우측상단부분
벽체강도측정	압축강도28일이상	□	2026-03-11	박준호	합격
미장재료검사	품질기준적합	□	2026-03-11	최민영	합격
미장면고르기	편차5mm이내	□	2026-03-11	정지현	합격
방수층시공	균일하게포설	□	2026-03-11	송민준	합격
단열재부착	접착강도확인	□	2026-03-11	한미숙	합격
보강망부착	겹침길이10cm이상	□	2026-03-11	오광수	합격
하부받침틀설치	수평수직확인	□	2026-03-11	유미정	합격
본공사미장시공	두께3cm이상	□	2026-03-11	임재훈	합격
마감면점검	균열없음	□	2026-03-11	이준영	합격