재료 품질 검사 점검표

□ 콘크리트재료검사

검사항목	검사방법	합격여부	검사자	비고
굵은골재입도	체분석시험
잔골재입도	체분석시험
골재함수율	건조감량시험
혼합수염분	화학분석
콘크리트슬럼프	슬럼프시험			200mm이내
공기량측정	공기량측정기
배합설계확인	비중측정
콘크리트온도	온도계측정			5~32도범위
양생상태확인	육안검사
압축강도결과	공시체압축시험			설계강도이상

□ 골재품질검사

검사항목	규격값	측정값	합격여부	비고
굵은골재밀도	2.5~3.0g/□
잔골재밀도	2.5~2.65g/□
미립분함유율	1%이하
유기물함유율	음성반응
골재흡수율	3%이하
마모도시험	40%이하
조립률확인	2.8~3.0범위
정량분석시험	KS기준준수
염화물함유량	0.04%이하
황산염함유량	0.2%이하
입자모양확인	육안검사
보관상태확인	현장확인