벽돌 쌓기 품질 검수 체크리스트

검수항목	기준치	측정값	적합여부	비고
모르타르접착력	2.0MPa이상	2.5MPa	합격
벽돌수직도	5mm이내	3mm	합격
벽돌수평도	5mm이내	4mm	합격
마감면정렬도	5mm이내	2mm	합격
이음새간격균일성	10mm□2mm	10mm	합격
이음새충전도	90%이상	95%	합격
벽돌결손검사	결손없음	0개	합격
모르타르균질성	균질	양호	합격
표면청결도	오염없음	청결	합격
방수성능검사	누수없음	양호	합격
단열성능검사	기준값이상	적합	합격