건설 현장 방수 공사 검사

검사 항목명	점검 결과(양호)	점검 결과(불량)	점검 결과(해당없음)	비고 및 조치사항
바닥면 청소 상태 확인	O			레이턴스 및 먼지 제거 완료
재료의 유효기간 확인	O			제조일자 확인 완료
바탕면 함수율 측정	O			8% 미만 준수 확인
균열 발생 여부 점검		X		0.3mm 미세 균열 발견됨
코팅 두께 측정값 확인	O			설계 두께 충족함
벽체 접합부 보강 상태	O			코너 부위 보강재 밀착
배수구 주변 방수 처리	O			배수구 주변 보강 완료
재료 혼합 비율 준수	O			전용 배합기 사용 확인
도포면 평활도 상태		X		표면 기포 발생 확인
양생 기간 확보 여부	O			기온 조건 충족 완료
담수 테스트 결과 확인	O			누수 흔적 없음 확인