태양열 집열기 제조 출하 점검표

점검항목	검사	판정	측정값	기준	적합	부적합	비고
용접부위품질검사			0.5mm	0.3~0.8mm			초음파검사완료
표면도막두께			120□m	100~150□m
부식저항성시험			96시간	72시간이상			염수분무시험
열교환기성능			92%	90%이상
내압강도시험			25bar	20bar이상			정수압시험
절연저항검사			2.5M□	2.0M□이상
치수검사			□2mm	□3mm			캘리퍼스검사
외관검사			정상	결함없음			육안검사
누수시험			0ml	누수없음
패키징상태			정상	손상없음			완충재포함
라벨및명판			명확	이물질제거			규격확인