광학 부품 원자재 점검표

점검항목	사양기준	점검일자	점검결과	담당자	검사상태	비고
광학렌즈굴절율	1.5~1.8	2026-03-11	합격	김영희	완료	외관양호
표면코팅균일도	□0.05mm	2026-03-10	합격	이준호	완료
광학기울임각도	□0.5도	2026-03-09	합격	박지훈	완료
렌즈투광도	□95%	2026-03-08	합격	최민지	완료
굴절방사율	□0.3%	2026-03-07	합격	정수현	완료
표면거칠기	Ra□0.1□m	2026-03-06	합격	송혜성	완료
크기공차	□0.01mm	2026-03-05	합격	강민준	완료
색상일관성	□E□2	2026-03-04	합격	우현정	완료
코팅층두께	0.1~0.3□m	2026-03-03	합격	이소연	완료
기계강도	□85MPa	2026-03-02	합격	김태준	완료
열안정성	-40~80□	2026-03-01	합격	황지영	완료	환경시험완료
화학내성	Level5	2026-02-28	합격	조준호	완료