정밀 기어 재료 점검표

점검항목	규격	합격	부적격	점검자	점검일자	비고
강도시험(경도)	HRC50~55			김철수	2026-03-18	초음파측정완료
표면거칠기	Ra0.4~0.8			이순신	2026-03-18
치수정밀도	□0.02mm			박문수	2026-03-17	3D측정완료
재질분석(성분검사)	SCM420			최홍록	2026-03-16	분석서첨부
균열검사	무			김순신	2026-03-18	자분탐상검사
형상정밀도검사	IT7			이민구	2026-03-17
치면공정검사	형상공차			박문구	2026-03-16	검사좌표기사용
용접부위강도	모재강도이상			최민준	2026-03-18
표면처리상태	무흠			이성구	2026-03-17	육안검사완료
열처리경도	HRC55이상			김준호	2026-03-16	국제규격준수