섬유 소재 품질 검사 체크리스트

□ 원재료검사

검사항목	검사기준	결과	판정	비고
색상안정성	변색등급4이상	4등급	O
세탁견뢰도	변색3이상	3	O
마찰견뢰도	건마찰3이상	3	O
신축성	복원율85%이상	87%	O
인장강도	2.0kN이상	2.3kN	O
무게편차	□3%이내	2.5%	O
내약품성	산성물질저항성	양호	O
정전기특성	1.0□10^9□이하	5.0□10^8	O
광택도	60□기준50이상	55	O
유해물질테스트	중금속불검출	불검출	O
매끄러움정도	마찰계수0.2~0.5	0.35	O
통기성	공기투과도300이상	350mm/s	O

□ 재단및봉제검사

검사항목	검사기준	결과	판정	비고
재단정확도	공차범위□5mm	□3mm	O
봉제균일성	스티치간격2~3mm	2.5mm	O
봉제강도	파단강도2.5kN이상	2.8kN	O
라벨부착정확성	위치공차□10mm	□8mm	O
이음새정렬	오차0mm	0.5mm	O
단부처리	헴폭15mm균일	15.2mm	O
링크강도	탈락저항성	양호	O
보강천부착	접착강도3.0N/cm	3.2N/cm	O
단추부착	탈락강도50N이상	65N	O
지퍼부착	열림강도10N	11N	O
색상일치도	색상편차□E3이하	2.1	O
외형미관	구김및손상없음	양호	O
패턴매칭	패턴정렬오차□3mm	□2mm	O