보온재 품질 검사 점검표

검사항목	검사기준	합격	부적합	측정값	검사일자	비고
외관상태검사	색상균일성	□		합격	2026-01-30	정상
두께측정검사	규격범위내	□		50mm	2026-01-30	기준충족
밀도검사	규정밀도범위	□		150kg/m3	2026-01-30	정상범위
열전도도검사	0.035W/mK이하	□		0.032	2026-01-30	규격만족
압축강도검사	최소25kPa이상	□		28kPa	2026-01-30	충분함
수축률검사	3%이하	□		2.1%	2026-01-30	기준내
흡수율검사	5%이하	□		3.5%	2026-01-30	적정
불연성검사	A1등급	□		A1	2026-01-30	합격
pH값검사	6.5~8.5범위	□		7.2	2026-01-30	정상
표면거칠기검사	Ra1.6~3.2	□		2.0	2026-01-30	기준충족
경화시간검사	24시간내	□		18시간	2026-01-30	정상
색상안정성검사	변색없음	□		변색없음	2026-01-30	합격