제품 규격 일치 여부 점검표

점검 항목	규격 기준	측정값	판정	점검자	비고
시트두께	2.0□0.1mm	2.05mm	□	김철수	정상범위
표면경도	80Shore A이상
색상균일도	자연계색/균일
인장강도	15MPa이상
신장률	200%이상
열수축률	5%이하
내유성	변색없음
내화학성	기준만족
표면손상	기준 이내
외형치수	1000□500mm
밀도	1.2□0.05g/cm□