섬유 원료 신축성 측정 점검표

점검항목	측정방법	기준값	실측값	합격	부적합	비고
세로방향신축률	KS K 0404	15%-25%	19%
가로방향신축률	KS K 0404	10%-20%	16%
회복률측정	KS K 0404	80%이상	85%
신축안정성	세탁5회반복	3%이내	2%
손상도평가	육안검사	손상없음	정상
신축피로도	반복신축시험	500회이상	750회
치수안정성	드라이클리닝	2%이내	1.5%
신축흔적	스트레스시험	없음	미검출
재점검필요여부	기준대조	부적합시	필요없음
습도영향도	항습시험	5%이내	3%
온도안정성	고온노출	10%이내	7%
최종합격판정	종합평가	합격	합격