섬유 화학 물질 검사 체크리스트

검사항목	검사기준	합격여부	측정값	검사일자	검사자	비고
납(Pb)함량	100mg/kg이하		45mg/kg	2024-01-15	김철수
카드뮴(Cd)함량	75mg/kg이하		32mg/kg	2024-01-15	이영희
수은(Hg)함량	1000mg/kg이하		250mg/kg	2024-01-15	박민준
6가크롬(Cr(VI))함량	50mg/kg이하		12mg/kg	2024-01-15	정수현
포름알데히드함량	30mg/kg이하		8mg/kg	2024-01-16	최동욱
아조염료검사	검출안함		음성	2024-01-16	한미영
유기주석화합물함량	100mg/kg이하		15mg/kg	2024-01-16	조준희
프탈레이트에스터검사	0.1%이하		0.02%	2024-01-17	우서연
난연제(불소) 검사	검출안함		음성	2024-01-17	강태현
비스페놀A(BPA)함량	0.02mg/kg이하		검출안됨	2024-01-17	오지은
살충제잔류검사	기준이하		음성	2024-01-18	이재훈
염료안정성검사	4등급이상		5등급	2024-01-18	송윤희