섬유 제품 수축률 체크리스트 양식

항목명	측정값(%)	허용범위	합격	불합격	비고
세로방향수축률	3.5	0~5%
가로방향수축률	2.8	0~5%
무게감소율	1.2	0~3%
색상변화도	4	0~5단계
표면기모변화	2	0~5단계
치수안정성	합격	기준함
이음새강도	45N	40N이상
신축성유지율	88%	85%이상
외관변화도	3	0~5단계
강도보존율	92%	90%이상
재봉사강도	48N	45N이상