의류 수축률 측정 체크리스트 양식

점검항목명	점검기준	측정값(%)	합격여부	비고
원지직물수축률확인	세로5%이내	3.2%	합격	세탁온도40도
완성의류수축률측정	가로3%이내	2.5%	합격	표준세탁방법준수
봉제선안정성검사	수축후선풀림없음	0.0%	합격	육안검사완료
색상변화도측정	그레이스케일3이상	3.5	합격	분광색차계사용
염료이염성검사	등급4이상유지	4.0	합격	표준백포사용
세제호환성확인	중성세제사용권장	적합	합격	제조사권장세제
수분흡수도측정	흡수도90초이내	60초	합격	친수가공확인
정전기방지성검사	저항값1x10^6이상	2.5x10^6□	합격	제전처리확인
인장강도유지율	80%이상유지	85.0%	합격	경사방향측정
치수안정성측정	표준편차3mm이내	2.1mm	합격	5회반복측정
표면세모발생도	필링등급3이상	3.5	합격	의류관리기준적용
세탁후외관변화평가	변형및손상없음	정상	합격	최종검사항목