배관 접속부 부식 점검표

점검구분	점검항목명	상태결과	점검내용 상세	비고
플랜지연결부	가스켓 부식 여부	양호	가스켓 표면 산화 없음	정기점검
볼트체결부	볼트 나사산 부식	주의	나사산 미세 부식 발견
용접부	용접 비드 균열	양호	용접부 표면 결함 없음
용접부	열영향부 부식	양호	HAZ 영역 부식 없음
나사접속부	나사산 마모 상태	양호	나사산 체결 상태 양호
나사접속부	테프론 테이프 노화	불량	밀봉재 경화 현상 발생
지지대연결부	서포트 접촉 부식	양호	지지대 접촉면 깨끗함
밸브접속부	밸브 본체 부식	양호	밸브 외관 부식 없음
밸브접속부	핸들 작동부 부식	양호	조작 핸들 부식 없음
배관표면	도장막 박리 상태	주의	일부 구간 도장 들뜸
배관표면	이종금속 부식	양호	전식 현상 발견 안됨
배관표면	외부 환경 오염물	양호	염분 및 먼지 적음