공동주택 타일 설치 품질 점검표

□ 현장 기본 정보

점검대상동	101동	점검위치	거실 및 욕실
타일종류	포세린타일	점검자성명	홍길동
점검일자	2024-05-20	사용자구분	현장관리자
점검상태	진행중	특이사항	정상범위
공사구간	지상층 전체	관리번호	TL-2024-001
자재입고	완료	시공업체	(주)대성타일
바닥상태	양호	벽체상태	평탄함
접착제유형	드라이픽스	줄눈색상	라이트그레이
온도조건	23도	습도조건	45%
자재규격	600*600	타일두께	10mm
시공방법	압착공법	보호재유무	설치완료
줄눈간격	2mm	청소상태	정리됨
검사도구	레벨기	측정수치	0.5mm이내
최종판정	합격	비고	특이사항없음

□ 세부 점검 항목

체크리스트항목명	점검결과	비고
타일단차발생여부	적합	기준치이내
줄눈간격일정성	양호	간격유지
접착제충진상태	충분	빈틈없음
타일들뜸현상	없음	타격점검완료
모서리코너마감	정상	재료분리대설치
배수구주변마감	양호	구배확인완료
줄눈색상균일도	적합	얼룩없음
타일파손여부	없음	전수조사완료
바닥구배(경사)	양호	배수원활
벽체수직도상태	정상	수직기준준수
청소및오염상태	깨끗함	백화현상없음
자재규격일치성	일치	승인자재사용
보호재시공상태	완료	스크래치방지