의류 화학 첨가제 점검표

점검항목명	점검기준값	측정결과치	판정결과	비고
포름알데히드 함량	< 75mg/kg	0.2mg/kg	적합	정상 수치 확인됨
아조염료 검출여부	불검출	불검출	적합	기준 미만
프탈레이트계 가소제	< 1,000mg/kg	< 0.1mg/kg	적합	분석 완료
중금속(납) 농도	< 100mg/kg	5mg/kg	적합	안전 범위 내
중금속(카드뮴) 농도	< 10mg/kg	0.5mg/kg	적합	측정 완료
중금속(수은) 농도	< 1mg/kg	< 0.1mg/kg	적합	안정적임
PFCs(과불화물) 함량	< 1ppm	불검출	적합	발수제 성분 확인
염화비닐 성분	불검출	불검출	적합	특이사항 없음
안티몬 함유량	< 10mg/kg	2mg/kg	적합	기준치 이내
안티모니 안정성	양호	양호	적합	검사 완료
염료 잔류 여부	기준치 이하	정상	적합	최종 확인됨