원료 품질 검사 점검표

검사항목명	규격기준	검사방법	외관검사	수분함량	입도분석	성분함량	비고
산화철(Fe2O3)	98.5%이상	ICP분석
수불용성물질	0.5%이하	여과법
입도분포(D50)	5-15□m	레이저회절
색도측정	L값70이상	분광광도계
수소이온농도(pH)	4.5-6.5	pH미터
습도측정	0.5-2.0%	칼피셔법
중금속함유량	50ppm이하	AAS분석
밀도측정	4.5-5.0g/cm□	진정밀저울
이물질검사	음성	현미경검사
자철광순도	95%이상	자성분리
산화여부확인	음성결과	X선회절